TAPAPOROS AL DISOLVENTE

FICHA TECNICA

| DESCRIPCIÓN: Imprimación nitrocelulósica de alto contenido en sólidos, gran poder de cubrición, buena adherencia y fácil lijado. |
| --- |
| CAMPO DE APLICACIÓN: Como imprimación sobre toda clase de maderas, donde se termine con acabado nitrocelulósico o sintético. |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: |
| Color: | Transparente. |
| Peso especifico: | 950-1050 grs/lt. |
| Viscosidad: | 180 segundos copa Ford nº4 a 20ºC. |
| Sólidos: | 25% ± 1. |
| Rendimiento: | 10-14 m²/kg. |
| Secado: | 5 a 10 minutos al polvo, para lijar 1 hora. |
| NORMAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN: |
| Forma de aplicación: | Brocha o pistola. |
| Disolvente: | Disolvente nitro. |
| Envasado: | 1, 5, 10 y 25 Kgs. |
| Observaciones: Según las condiciones atmosféricas y de aplicación, así como el estado del soporte puede variar el rendimiento, secado, etc. |
| Aplicación: Remover bien el producto, hasta su perfecta homogeinización. Las superficies a barnizar deben estar secas y limpias de polvo, grasas, etc. |
| Almacenamiento: Se almacenará en lugares con un ambiente estable y baja humedad. En su envase herméticamente cerrado se podrá almacenar durante un año. |
| Precauciones: Producto inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada de los vapores y utilizar protección respiratoria adecuada si fuese necesario. Guardar fuera del alcance de los niños y del fuego. En caso de ingestión accidental, llamar al telf: 91 562 04 20 Dpto. Toxicología. Consultar la Ficha de Seguridad para su correcta manipulación. |
| Nota: PRODUCTOS GON CERACOLOR SL, se reserva el derecho a la mejora de la formula, a partir de esta actual. |

# Text boxes

IPLISA(INDUSTRIAS DEL PLASTICO LIQUIDO,S.A.)

Circunvalación, 13      28850 TORREJON DE ARDOZ (MADRID)

91-675.19.98 - FAX: 91-676.42.84 - email: iplisa@iplisa.com